### Ausschreibungstexte Garagen

Pos. 1:	steidle-Großraumgarage(n) Typ ................., freistehend

Liefern und Versetzen von Fertiggaragen aus Stahlbeton C 30/37,

kubische Form mit umlaufend abgesetzter Dachkante

aufgehende Wände und Decke einschließlich

zweifacher Bewehrung.

Boden aus Stahlbeton C 30/37, frost-/tausalzbeständig,

schalungsglatt, Gefälle von Rückwand zur Torseite und von der

Seitenwand zur Bodenmitte, Bodenbelastung 350 kg/qm.

Dach wahlweise mit oder ohne Gefälle,

Dacheindeckung auf Kunststoff-/Bitumenbasis

mit 2-3 cm Kiesschüttung.

Entwässerung über Dach-Gully mit innenliegendem Fallrohr

wahlweise links oder rechts.

Aussen wetterfester Kunstharzedelputz, Farbton weiß,

innen wischfeste Dispersionsfarbe zweifach gesprenkelt.

Permanentbelüftung, Türanschlagsleisten, Hinweisschild.

Wandstärke: 8 cm.

Abmessungen: ...............................................

Fabrikat: steidle Typ ........................, oder gleichwertig ....................................

......	Stk	EP:............................	GP:............................

Pos. 2: 	Stahlschwingtor senkrechte Sicke

feuerverzinkt und polyesterpulverbeschichtet

in verkehrsweiss (ähnlich RAL 9016), Führung über Deckenlaufschienen

mit geräuscharmen Kunststofflaufrollen, fertig montiert in die Garage.

Fabrikat: Hörmann, Novoferm o. glw.

......	Stk	EP:............................	GP:............................

Pos. 3: 	Holzschwingtor NF (Standard)

Ausführung als Schwingtor mit Holzfüllung

Mittels Nut- und Federbrettern in Nordisch Fichte

auf Stahlrahmentor, senkrecht verschalt zum bauseits

zu erbringenden Endanstrich, fertig montiert in die Garage.

Fabrikat: Hörmann, Novoferm o. glw.

......	Stk	EP:............................	GP:............................

Pos. 4: 	Sektionaltor 40 mm

mit ansprechenden strukturierten Stahlsektionen,

zweischaliger Aufbau, mit umweltschonendem

FCKW-freiem PUR-Hartschaumkern,

Oberfläche woodgrain dessiniert, Farbton weiss ähnlich RAL 9016

Fingerklemmschutzprofil, fertig montiert in die Garage.

Fabrikat: Hörmann, Novoferm o. glw.

......	Stk	EP:............................	GP:............................

Pos. 5: 	Mittelwandaussparung bei Doppelgaragen

(Länge max. 70% der Garagenlänge; Höhe max. 80% der Garagenhöhe),

zwei Aussparungen (linke und rechte Garage) ergeben eine Mittelwandaussparung

Breite: .........; Höhe:..........cm

(Mittelfundament erforderlich)

......	Stk	EP:............................	GP:............................

Pos. 6: 	Stahltüre senkrechte Sicke

Feuerverzinkt und polyesterpulverbeschichtet,

nach außen öffnend, wahlweise DIN links/rechts,

in verkehrsweiss (ähnlich RAL 9016),

ca. 1,00 x 2,00 m,

fertig montiert in die Garage, inkl. Aussparung.

Fabrikat: Novoferm, Hörmann o. glw.

......	Stk	EP:............................	GP:............................

Pos. 7: 	Fenster z. B. in Rück- oder Seitenwand

Kunststofffenster mit 2-teiliger Klemmzarge,

Drehkippbeschlag, isolierverglast, DIN rechts,

verzinkt und kunststoffbeschichtet, weiss,

ca. 1,00 m * 0,80 m, inklusive Aussparung

......	Stk	EP:............................	GP:............................

Pos. 8: 	Erddruckverstärkung bei Anschüttung

Erddruckverstärkung bei Erdanschüttung

über 70 cm für Normal- und Großraumgaragen (pro Wand)

......	Stk	EP:............................	GP:............................

Pos. 9: 	Satteldach bis 32° Dachneigung

mit nachfolgend aufgeführtem Aufbau:

Zimmermannsmäßige-/ Nagelbinderkonstruktion, Lattung

Eindeckung mit Braas-Betondachsteinen (Harzer Pfanne)

-klassich-rot-; vorgehängte Entwässerungsrinne einschl.

Fallrohre aus verzinktem Blech.

Giebelverschalung, sowie Trauf- und Ortgangverschalung

mittels Nut- und Federbrettverschalung.

Sämtliche Holzteile farblos imprägniert zum bauseits zu

erbringenden Endanstrich.

Anschluss an vorhandene Entwässerungsleitung, sowie

Erd- und Fundamentarbeiten bauseits.

1,0	psch	EP:............................	GP:............................

Pos. 10: 	Fundamentarbeiten

Herstellen von Streifenfundamenten im Vorder-

und Rückbereich in Beton C20/25 inkl. Stabstahl. Ebenes Gelände,

Bodenklasse 3-5, Aushub seitlich lagern, bauseits zu entsorgen.

Fundamentoberkante scharfkantig ausgeführt. Entwässerungsarbeiten,

Liefern und Einbau einer Sauberkeitsschicht zwischen den Fundamenten bauseits.

Strom bauseits.

Abmessungen: (LxBxH) L x 0,4 x 0,8 m

Sonderabmessungen nach stat. Erfordernis gegen Aufpreis.

Gemäß steidle-Fundamentplan.

......	lfm	EP:............................	GP:............................

(Eventualposition)

Pos 11:	Kranversetzung falls Versetzung mit Versetzfahrzeug

nicht möglich ist

Zufahrts- und Versetzbereich frei von Hindernissen

1,0	psch	EP:............................	nur Einh. Preis

### Ausschreibungstexte MAXI-Garagen

Pos. 1:	steidle-MAXI-Garage(n) Typ .................

Liefern und Versetzen von Fertiggaragen aus Stahlbeton C35/45,

kubische Form mit Wannendach und umlaufend abgesetzter Dachkante,

aufgehende Wände und Decke einschließlich zweifacher Bewehrung.

Boden aus Stahlbeton C30/37, frost-/tausalzbeständig,

schalungsglatt, Bodenbelastung 350 kg/m².

Dach ohne Gefälle, Dachisolierung aus hochwertiger polymermodifizierter

Bitumendickbeschichtung mit 2-3 cm Kiesschüttung.

Zulässige Dachlast: 350 kg/m².

Entwässerung über Dach-Gully mit innenliegendem Fallrohr

Wahlweise links oder rechts.

Aussen hochwertiger Kunstharzedelputz, wetterfest,

hoch widerstandsfähig gegenüber Algen- und Pilzbefall,

Farbton weiß.

Innen wischfeste Disperionsfarbe zweifach gesprenkelt.

Holztor mit senkrechter Nut- und Federbrettschalung

in Nordischer Fichte auf Stahlunterkonstruktion.

Fabrikat Pfullendorfer o. glw.

Permanentbelüftung, Türanschlagslesiten, Hinweisschild.

Wandstärken: Seitenwände		10 cm

Rückwand		  8 cm

Front			15 cm

Abmessungen: ...............................................

......	Stk	EP:............................	GP:............................

Pos. 2: 	Sektionaltor 40 mm

Zulage zu vorgenanntem Standard-Holztor

für die Ausführung mit Sektionaltor 40 mm, S-Sicke oder Großsicke,

mit ansprechend strukturierten Stahlsektionen, zweischaliger Aufbau,

mit umweltschonendem FCKW- freiem PUR- Hartschaumkern,

Oberfläche woodgrain dessiniert, Farbton weiss ähnlich RAL 9016.

Fingerklemmschutzprofil, fertig montiert in die Garage.

Farbrikat: Hörmann, Novoferm o. glw.

......	Stk	EP:............................	GP:............................

Pos. 3: 	Stahltüre senkrechte Sicke

Feuerverzinkt und polyesterpulverbeschichtet,

nach außen öffnend, wahlweise DIN links/rechts,

in verkehrsweiss (ähnlich RAL 9016),

ca. 1,00 x 2,00 m,

fertig montiert in die Garage, inkl. Aussparung.

Fabrikat: Novoferm, Hörmann o. glw.

......	Stk	EP:............................	GP:............................

Pos. 4: 	Fenster z. B. in Rück- oder Seitenwand

Kunststofffenster mit 2-teiliger Klemmzarge,

Drehkippbeschlag, isolierverglast, DIN rechts,

verzinkt und kunststoffbeschichtet, weiss,

ca. 1,00 m * 0,80 m, inklusive Aussparung

......	Stk	EP:............................	GP:............................

Pos. 5: 	Satteldach bis 32° Dachneigung

mit nachfolgend aufgeführtem Aufbau:

Zimmermannsmäßige-/ Nagelbinderkonstruktion, Lattung

Eindeckung mit Braas-Betondachsteinen (Harzer Pfanne)

-klassich-rot-; vorgehängte Entwässerungsrinne einschl.

Fallrohre aus verzinktem Blech.

Giebelverschalung, sowie Trauf- und Ortgangverschalung

mittels Nut- und Federbrettverschalung.

Sämtliche Holzteile farblos imprägniert zum bauseits zu

erbringenden Endanstrich.

Anschluss an vorhandene Entwässerungsleitung, sowie

Erd- und Fundamentarbeiten bauseits.

1,0	psch	EP:............................	GP:............................

Pos. 6: 	Fundamentarbeiten

Herstellen von Streifenfundamenten im Vorder-

und Rückbereich in Beton C20/25 inkl. Stabstahl. Ebenes Gelände,

Bodenklasse 3-5, Aushub seitlich lagern, bauseits zu entsorgen.

Fundamentoberkante scharfkantig ausgeführt. Entwässerungsarbeiten,

Liefern und Einbau einer Sauberkeitsschicht zwischen den Fundamenten bauseits.

Strom bauseits.

Abmessungen: (LxBxH) L x 0,4 x 0,8 m

Sonderabmessungen nach stat. Erfordernis gegen Aufpreis.

Gemäß steidle-Fundamentplan.

......	lfm	EP:............................	GP:............................

Pos. 7:	Kranversetzung mit 60/ 80/ 100/... to Kran (bei max. 9,00 m Ausladung)

Zufahrts- und Versetzbereich frei von Hindernissen.

Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand

1,0	psch	EP:............................	GP:...........................